DESCRIPTIF PLAFOND ECOPHON SAGA

SAGA B

Désignation : Fourniture et pose de panneaux muraux acoustiques en fibre de bois type Ecophon Saga B. Bords biseautés. Installés sur des tasseaux ou directement sur support lisse. Installation conforme à la norme NF DTU 58.1 P1-2 et recommandations du fabricant. Il pourra être installé le TECH Slab pour une absorption acoustique optimale (voir Absorption acoustique).

Dimensions des dalles : 600x600 mm, 1200x600 mm ou 2400x600 mm avec une épaisseur de 25 mm, 35 mm ou 50 mm.

Rendement visuel : Dalles disponibles en 3 largeurs de fibres de bois : Elegant (1 mm), Discreet (1,5 mm) et Normal (2,5 mm). Dalles disponibles dans 13 couleurs standard et couleur spécial Saga sur demande.

# Absorption acoustique : Le plafond aura un coefficient d’absorption αw jusqu’à 0,95 et des coefficients d’absorptions pratiques par octave de :

|  | Ep | Hht | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| Elegant 25 mm | 25 | 25 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | D |
| Elegant 25 mm + TECH Slab | 65 | 65 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | A |
| Discreet 25 mm | 25 | 25 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | D |
| Discreet 25 mm + TECH Slab | 65 | 65 | 0,40 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | C |
| Normal 25 mm | 25 | 25 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,60 | 0,35 | D |
| Normal 25 mm + TECH Slab | 65 | 65 | 0,40 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,90 | 0,80 | B |
| Elegant 35 mm | 35 | 35 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,35 | D |
| Elegant 35 mm + TECH Slab | 75 | 75 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | A |
| Discreet 35 mm | 35 | 35 | 0,10 | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,40 | D |
| Discreet 35 mm + TECH Slab | 75 | 75 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 0,90 | A |
| Normal 35 mm | 35 | 35 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | D |
| Normal 50 mm | 50 | 50 | 0,15 | 0,30 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,90 | 0,60 | C |

Valeurs mesurées selon la suivant EN ISO 354 et classification suivant la norme EN ISO 11654.

Réaction au feu : B-s1,d0 suivant la norme EN 13501-1. N° de DOP : T001_2025-01-01. A2-s1,d0 disponible aussi en production standard. Ossature Connect sera classé A1 (Euroclass).

Stabilité mécanique : 100% stable dans des environnements de classe C pouvant atteindre 95% d’humidité relative à une température de 30°C . Testé suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe F.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Certification Eurofins Indoor Air Comfort IAC Gold, Etiquetage sanitaire français A+ et Label Finlandais M1. Dalles non odorantes. Testé à la résistance à la moisissure et aux bactéries ; classe 0 (ISO 846 A / C).

Environnement : Conçu avec du bois certifié FSC (Forest Stewardship Council). Service de réemploi (dalle et ossature) proposé par Ecophon en cas de démantèlement du bâtiment.

# Empreinte environnementale : Analyse du cycle de vie des dalles suivant la norme EN 15804 et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible sur la base de données INIES. Compatible avec les projets suivant les certifications LEED, BREEAM et HQE.

Entretien : Dépoussiérage à l‘aspirateur ; hebdomadaire.